**TEKNİK ŞARTNAME**

# PAMUKLU PED 10X20CM STERİL

1. Pamuklu ped, hidrofil gaz bezinden 10x20 cm. ebatlarında dikdörtgen şeklinde, pamuk gazlı bez içerisinde muntazam yayılmış ve gaz hidrofil tarafından tamamen kapanmış şekilde olmalıdır, kenarından iplikler ve pamuk sarkmayacak şekilde dikişsiz olarak katlanarak hazırlanmalıdır.
2. Pamuk, ped içerisinde %100 hidrofil pamuktan ihtiva edilmiş olmalıdır.
3. Malzemede kullanılan pamuk ipliği 30-1 iplikten oluşmalıdır.
4. Gazlı bez ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofilden oluşmalıdır.
5. Pamuklu ped düzgün istiflenmiş şekilde ambalajlarda steril olarak teslim edilecektir.
6. Malzemeler teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde olmalıdır.
7. Gazlı bez hiçbir boya maddesi içermemelidir.
8. Naylon ve elyaf karışımı olmamalıdır.
9. Pamuk asit ve alkali ihtiva içermemelidir. (pH Nötr).
10. Su tutuculuk özelliği yüksek olmalıdır.
11. Pamuklu ped gerek içinde kullanılan pamuk ile ilgili gerek gazlı bez ile ilgili TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
12. Malzemede kullanılan gazlı bez TSE 14079 ‘a uygun ve CE belgesine sahip olmalıdır.
13. Sterilizasyon yöntemi etilen oksit olmalıdır. Dış paketi sterilizasyona uygun bir tarafı şeffaf bir tarafı medikal kağıttan oluşan sterilizasyon rulosunda olmalıdır.
14. TITUBB kaydı olmalıdır.